标段一其它热固性塑料树脂 塑料树脂的技术指标要求

- 一、技术指标要求

| 检测项目 |  | 检测指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 外观 |  | 片状固体 |  |  |
| 细度 | 6.75mm | 全通过 |  |  |
|  | 6.75mm-4.75mm含量，% | ≤10.0 |  |  |
|  | 4.75 mm~2.00 mm含量，% | ≥60.0 |  |  |
|  | 4.00 mm筛余，% |  | 全通过 | 全通过 |
|  | 4.00mm~1.18 mm含量，% |  | ≥75.0 |  |
|  | 2.00mm筛余，% |  |  | ≤10.0 |
|  | 2.00~0.85 mm含量，% |  |  | ≥65.0 |
| 耐温性，℃ |  | ≥150 |  |  |

二、试验方法

2.1 仪器和试剂

a) 电子天平：精度为0.01g；

b）电热恒温干燥箱：控温灵敏度±3 ℃；

c）标准筛：孔径分别为6.75 mm、4.75mm、4.00 mm、2.00 mm、1.18mm和0.85 mm；

d）电动振筛机：振动次数1400 min-1。

2.2 外观的测定
自然光下目测

2.3细度的测定

2.3.1　I型细度测定

2.3.1.1　称取50 g（称准至0. 01 g）试样，转入相应规格的组合标准筛（6.75 mm孔径筛在上，4.75 mm孔径筛在中，2.00 mm孔径筛在下）中，用电动振筛机振动20 min。

2.3.1.2　分别称量12.00 mm筛筛余物、2.50 mm筛筛余物的质量（称准至0.01 g）。

2.3.1.3　按式（1）、（2）和（3）计算，平行试验两次，结果取平均值。

P1=×100 ……………………………………………（1）

P2=×100……………………………………………（2）

P3=×100……………………………………………（3）

式中：

P1——6.75mm筛筛余物的质量分数，用百分数表示（%）；

P2—— 通过6.75mm筛且未通过4.75 mm筛的颗粒物的质量分数，用百分数表示（%）；

P3—— 通过4.75mm筛且未通过2.00mm筛的颗粒物的质量分数，用百分数表示（%）；

m0—— 称取试样的质量，单位为克（g）；

m1——6.75mm筛筛余物的质量，单位为克（g）；

m2——4.75 mm筛筛余物的质量，单位为克（g）；

m3——2.00 mm筛筛余物的质量，单位为克（g）。

2.3.2　II型细度测试方法同2.3.1，标准筛孔径为4.00 mm、1.18mm。

2.3.3　III型细度测试方法同2.3.1，标准筛孔径为4.00 mm、2.00 mm和0.85 mm。

2.4耐温性的测定

称取试样约5 g置于烧杯中，放入150 ℃±3 ℃的干燥箱中，恒温30 min，从干燥箱中取出观察试样变化情况。若试样相互不粘结，即为合格。

标段二其它热固性塑料树脂 凝胶颗粒的技术指标要求

- 一、技术指标要求

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 土黄色或褐色固体颗粒 |
| 3.35mm~0.85 mm含量，% | ≥80.0 |
| 膨胀倍数，倍 | ≥5 |

- 二、试验方法

2.1 仪器和试剂

a) 电子天平：分度值0.01 g；

b) 标准筛：孔径分别为0.85 mm、3.35 mm；

c) 蒸馏水：符合GB/T 6682三级水的规定；

d) 电动振筛机：振动次数1400 min-1；

e) 量筒：精度为1 mL；

f）超级恒温水浴：控温灵敏度±0.5 ℃。

2.2 外观的测定

自然光下目测。

2.3 细度的测定

2.3.1 称取100 g（称准至0. 01 g）试样，转入相应规格的上下限组合标准筛（3.35mm孔径筛在上；0.85mm孔径筛在下）中，用电动振筛机振动10 min。

2.3.2 称量两个标准筛（孔径3.35mm、0.85mm）间剩余颗粒的质量（称准至0.01 g）。

2.3.3 按式（1）（2）式计算，平行试验两次，结果取平均值。

P=×100 ……………………………………（1）

式中：

P — 粒径3.35mm~0.85mm颗粒的质量分数，用百分数表示（%）；

m0 — 称取试样的质量，单位为克（g）；

m1 — 3.35-0.85mm的颗粒的质量，单位为克（g）；

2.4 膨胀倍数的测定

2.4.1分别称取四份试样5g（称准至0.01g），分别放入已装入10mL蒸馏水的20mL量筒中，用玻璃棒搅拌使气泡排出，分别读出体积V1。

2.4.2 将试样转移至500 mL烧杯中，浸泡72 h，期间每隔24h换一次水。

2.4.3待72h后从烧杯中取出试样，放在滤纸上吸去表面的水分，目测试样膨胀后体积的大小，根据其膨胀后体积的大小选择合适量程的量筒，先加入适量的蒸馏水，读取体积V2，将膨胀后的试样放入，读取膨胀后的体积V3。

2.4.4按式（2）分别计算膨胀倍数，结果取平均值。

……………………………………（2）

式中：

P—膨胀倍数，无因量次；

V1—试样在水中时水面的读数，单位为毫升（mL）；

V2—测样品膨胀后体积所用水面的读数，单位为毫升（mL）；

V3—样品膨胀后的水面的读数，单位为毫升（mL）。