技术要求

1、HT40S降解剂、复合添加剂是专用于HT40S牌号的2种颗粒添加剂，添加该助剂不需添加其它助剂。确保在1吨聚丙烯的降解剂加入量≯7000ppm、抗氧剂加入量≯1750ppm前提下，由该复合添加剂所生产HT40S的质量指标达到《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司企业标准》Q/SYTS 0010—2019要求。

2、在聚丙烯粉料熔体质量流动速率为2.4-4.0 g/10min(2.16kg， 230℃)，聚丙烯目标产品熔体质量流动速率为 35-40 g/10min(2.16kg， 230℃) 条件下， 降解剂消耗≯7000ppm/吨聚丙烯，抗氧剂消耗≯1750ppm/吨聚丙烯。

表1 HT40S质量指标

| 项 目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒外观 | 黑粒 | 无 | SH/T 1541 |
|  | 色粒，个/kg ≤ | 5 |  |
|  | 大粒和小粒，g/kg ≤ | 10 |  |
|  | 蛇皮粒和拖尾粒，个/kg ≤ | 15 |  |
| 熔体质量流动速率，g/10min |  | 35 ~ 40 | GB/T 3682 |
| 等规指数，% ≥ |  | 95.0 | GB/T 2412 SH/T 1774 |
| 粒料灰分，%（质量分数） ≤ |  | 0.0300 | GB/T 9345 |
| 黄色指数 ≤ |  | 2 | HG/T 3862 |
| 拉伸屈服应力，MPa ＞ |  | 29.0 | GB/T 1040 |

表2 复合抗氧剂技术要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | 白色柱状颗粒 |  |
| 2 | 挥发分，% | ≤2.0 |  |
| 3 | 堆密度，g/cm3 | 0.40-0.60 |  |
| 4 | 抗氧剂168，% | 17.5-22.5 |  |
| 5 | 抗氧剂1010，% | 25-30 |  |
| 6 | 硬脂酸钙，% | 22.5-27.5 |  |
| 7 | GMS-90 | 25-30 |  |

3、国产产品，提供企业所在地的技术监督局备案的产品标准（或网上备案）； 进口产品， 需代理商提供原厂家相关的技术资料和有效独家授权资质证明。

4、投标的降解剂产品，应提交第三方（具备国家、 国际上认可的检验资质） 检测机构出具的食品、 卫生方面的检测报告。（以保证加入该产品生产纤维料的聚丙烯产品， 可以具备生产食品、 卫生用途的后加工产品的条件）。

5、提供的产品在近三年（2017年1月1日至2019年12月31日） 使用过程中未发生安全、质量责任事故；所提供的材料不存在弄虚作假；提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6、提供投标产品的专利证书， 以保证不应因使用该产品而引起知识产权方面的纠纷或提供承诺书承诺：投标产品在招标方使用过程中，不会引起知识产权的纠纷， 如引起纠纷， 责任完全由投标方负责； 同时招标方停止使用投标方产品。

7、HT40S降解剂、复合添加剂的理化性能、质量指标、检验、标志、运输及存储要符合投标人企业标准。HT40S降解剂、复合添加剂包装根据呼石化现场使用条件提供(要与呼石化第三联合车间具体沟通)。

8、招标人按中标人提供的检验方法进行检测HT40S降解剂、复合添加剂，如与指标不符，拒收该剂。招标人将不定期委托国内权威单位分析中标人所供产品，若出现与技术协议指标不相符合的情况，招标人将终止合同，并在中国石油同行业通报分析结果。

9、HT40S降解剂、复合添加剂的使用要符合呼石化安全环保要求，若因该剂的使用影响了甲方安全环保，投标人承担全部责任。

10、HT40S降解剂全年单耗须控制在7000ppm以内，抗氧剂全年单耗须控制在1750ppm以内，如出现全年单耗超出情况，由中标人无偿补充超出部分添加剂用量。

11、HT40S降解剂、复合添加剂由中标人代为储存，根据呼石化要求按时、按量送货。

12、按照招标方评标委员会确定的中标候选人次序组织试用， 凡首次在招标方使用或提供新产品的供应商， 需与招标方技术部门进行技术交流、 提供样品、 签订技术协议， 产品经试用合格后方可签订买卖合同（不合格的不予支付货款） , 试用数量 10吨。