烯烃厂丁苯橡胶用磷酸招标采购

技术方案

第一章  投标需知

# 抚顺石化公司烯烃厂就20万吨/年丁苯橡胶装置用磷酸对投标方告知如下：

# 1.1 投标人的产品未在抚顺石化丁苯橡胶装置使用过的，必须进行装置试用。

# 1.2 使用危险化学品专用车辆运输，运输过程符合《危险化学品安全管理条例》，投标人需提供相关资质证明文件，槽车不符合标准及烯烃厂使用要求时，投标人必须立即整改。

# 1.3 根据生产需要，按抚顺石化公司要求随时供货，随货提供产品合格证书、使用说明书及《安全技术说明书》。

# 1.4 投标方所提供的投标文件涉及技术相关内容如存在捏造事实，伪造材料等情况，经查实今后不得在抚顺石化公司参与投标。

第二章  技术要求

# 1、项目简介

# 抚顺石化公司烯烃厂20万吨/年丁苯橡胶装置采用吉林石化公司低温乳液聚合丁苯橡胶专有技术，以丁二烯和苯乙烯为单体原料，以过氧化氢对孟烷做引发剂、磷酸钾做电解质，以水为介质，在乳化剂作用下，部分单体浸入胶束中发生增溶溶解，在水相中由氧化还原体系提供最初自由基，进入增溶溶解的胶束中使单体发生反应，并进行聚合物的链增长。通过链转移调节剂调节聚合物平均分子量，当单体转化率达到70%时，终止聚合反应。胶乳经闪蒸、压缩、冷凝回收丁二烯，经过水蒸气真空蒸馏、冷凝、分离回收苯乙烯。生产橡胶牌号为SBR1500、1500E、SBR1502、 SBR1712、SBR1778。有四条生产线，单线生产能力5万吨/年，年操作时间8000小时，设计操作弹性60%～110%（以小时生产能力计）。

# 磷酸用于配制丁苯橡胶电解质溶液。

# 2、装置生产工况和操作条件

# 2.1设备及操作条件

# 2.1.1丁苯橡胶装置每条生产线有反应釜10台，反应釜规格为φ3100×3020最大操作压力为0.8MPa，实际操作压力0.2MPa，操作温度3.5～9℃。

# 2.1.2配制电解质溶液需按照标准配方分别加入脱盐水、氢氧化钾、磷酸、扩散剂、乙二胺四乙酸四钠盐。配制合格的电解质溶液通过输送泵输送至电解质贮罐V-2011中，输送泵P-2011流量为16.5 m3/h,扬程为28m，电解质溶液贮罐容积为12.9m3。

# 2.1.3根据乳化剂标准配方，通过加料泵（P-2112/2212/2312/2412/2012）将电解质溶液加入乳化剂在线混合器内配制乳化剂溶液。

# 2.2工艺条件

表1 工艺条件指标

| 项 目 | 工艺指标 |
| --- | --- |
| 氢氧化钾贮存温度，℃ | 10～30 |
| 脱盐水温度，℃ | 15～30 |
| 磷酸温度，℃ | 15～30 |
| 乳化剂贮存温度，℃ | 15～35 |
| 电解质贮存温度，℃ | 15～35 |
| 乳化剂贮存压力 | 常压 |

# 3、性能保证要求

# 3.1规格要求：磷酸技术要求见表2

表2 磷酸技术要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色透明液体 | GB/T2091-2008 |
| 2 | 色度/黑曾 | ≤20 | GB/T605-2006 |
| 3 | 磷酸（H3PO4）质量分数/% | ≥75.0 | GB/T2091-2008 |
| 4 | 重金属（以Pb计）质量分数/% | ≤0.001 | GB/T2091-2008 |
| 5 | 铁（Fe）质量分数/% | ≤0.002 | GB/T2091-2008 |
| 6 | 氯化物（以Cl计）质量分数/% | ≤0.0005 | GB/T2091-2008 |
| 7 | 砷（As）质量分数/% | ≤0.0001 | GB/T2091-2008 |
| 8 | 硫酸盐（以SO2-4计）质量分数/% | ≤0.003 | GB/T2091-2008 |
| 9 | 铜质量分数/% | ≤0.0003 | 附录A |
| 10 | 锰质量分数/% | ≤0.0003 | 附录A |

附  录 A

铜、锰质量分数的测定

        - A.1 方法概述

        - 采用原子吸收光谱仪，测定试样中的铜和锰。

        - A.2 仪器

一般实验室仪器和原子吸收光谱仪、铜空心阴极灯、锰空心阴极灯、高温炉：温度控制在575℃～600℃。

        - A.3 试剂

A.3浓硫酸；

A.3.2  铜标准溶液：100μg/mL，按GB/T 602配制后稀释10倍；

A.3.3  锰标准溶液：100μg/mL，按GB/T 602配制后稀释10倍。

        - A.4 测定步骤

A.4.1试样的制备

称取10g试样，精确至0.0002g，置于坩埚内，在电热板上灰化后，放入高温炉中灼烧1小时，取出，泠却，加1mL浓硫酸，于电热板上不冒白烟时，再放入高温炉中灼烧1小时，重复上述操作，直到坩埚内容物呈白色为止，然后移入50mL容量瓶中，并稀释至刻度。

A.4.2  标准溶液的制备

铜标准溶液系列的制备：分别吸取1mL、2mL、3mL、4mL和5mL铜标准溶液于5个50mL容量瓶中，并稀释至刻度。

锰标准溶液系列的制备：分别吸取1mL、2mL、3mL、4mL和5mL锰标准溶液于5个50mL容量瓶中，并稀释至刻度。

A.4.3  测定

安装和调节原子吸收光谱仪后，测定标准溶液系列和试样，从而求出试样中铜、锰的含量。

A.5 计算

铜含量以铜的质量分数计，数值以％表示，按式（1）计算：

……………………………………………（1）

锰含量以锰的质量分数计，数值以％表示，按式（2）计算：

……………………………………………（2）

式中：

m1 —— 试验中测得的铜的质量数值，单位为克（g）；

m2 —— 试验中测得的锰的质量数值，单位为克（g）；

        - m0 —— 试料质量的数值，单位为克（g）。

# 3.2性能要求：

装置操作条件在正常工艺指标范围内，使用投标方提供的磷酸生产的丁苯橡胶产品应满足表3和表4中优级品指标要求：

表3 SBR1500E牌号产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优级品 | 合格品 |  |
| 1 | 挥发份%（wt） |  | ≤0.50 | ≤0.75 | GB/T 24131.1-2018热辊法或烘箱法A |
| 2 | 灰份%（wt） |  | ≤0.40 |  | GB/T 4498.1-2013，A法 |
| 3 | 有机酸数%（wt） |  | 5.00～7.25 |  | GB/T 8657-2014,A法或B法，A为仲裁法 |
| 4 | 皂%（wt） |  | ≤0.40 |  |  |
| 5 | 结合苯乙烯%（wt） |  | 22.5～24.5 |  | GB/T 8658-1998 |
| 6 | 生胶门尼粘度， ML（1+4）100℃ |  | 48～56 | 46～58 | GB/T1232.1-2016，过辊法 |
| 7 | 混炼胶门尼粘度， ML（1+4）100℃ |  | ≤88 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按GB/T 1232.1-2016进行测定 |
| 8 | 300%定伸应力 （145℃）MPa | 25min | 11.8～16.2 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 528-2009测定， 使用Ⅰ型裁刀 |
|  |  | 35min | 15.5～19.5 | 15.0～20.0 |  |
| 9 | 拉伸强度 （145℃、35min）MPa |  | ≥25.5 | ≥25.0 |  |
| 10 | 扯断伸长率 （145℃、35min）（%） |  | ≥400 | ≥390 |  |
| 11 | 硫化特性（160℃,30min） |  | 供方提供 | 供方提供 | GB/T 8656-2018混炼、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 25268-2010测定， 无转子硫化仪或转子硫化仪 |

表4 SBR1502牌号产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优级品 | 合格品 |  |
| 1 | 挥发份（％） |  | ≤0.5 | ≤0.75 | GB/T 24131.1-2018热辊法或烘箱法A |
| 2 | 总灰份（％） |  | ≤0.40 |  | GB/T 4498.1-2013，A法 |
| 3 | 有机酸（％） |  | 4.50～6.75 |  | GB/T 8657-2014,A法或B法。 |
| 4 | 皂含量（％） |  | ≤0.40 |  |  |
| 5 | 结合苯乙烯（％） |  | 22.5～24.5 |  | GB/T 8656-1998 |
| 6 | 生胶门尼粘度ML（1+4）100℃ |  | 46～54 | 44～56 | GB/T 1232.1-2016，过辊法 |
| 7 | 混炼胶门尼粘度ML（1+4）100℃ |  | ≤85 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按GB/T 1232.1-2016进行测定 |
| 8 | 拉伸强度 （MPa）35min |  | ≥25.0 | ≥24.5 | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 528-2009测定， 使用Ⅰ型裁刀 |
| 9 | 拉断伸长率（％）35min |  | ≥350 | ≥340 |  |
| 10 | 300%定伸应力（MPa） | 35min | 19.5±2.0 | 19.5±2.5 |  |
| 11 | 硫化特性（160℃,30min） | 供方提供 | 供方提供 |  | GB/T 8656-2018混炼、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 25268-2010测定， 无转子硫化仪或转子硫化仪 |

# 4、对投标方提供的技术资料要求

# 4.1产品制造厂的简介。

# 4.2产品的特点、作用原理、专利技术、产品业绩等介绍。

# 4.3产品的主要原材料及生产工艺简介。

# 4.4产品的规格及执行标准（如执行企业标准，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准文本）。

# 4.5产品的物化性质。

# 4.6产品的保质期。

# 4.7产品的安全环保性能（含安全技术说明书、危险化学品安全标签）。

# 4.8产品使用方法及注意事项。

# 4.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制、质量体系认证材料等）。

# 4.10详细的服务方案及异常处理方案。
4.11 产品售后服务承诺。

# 4.12其它补充说明材料。

# 5、对投标方提供的技术服务要求

# 5.1 买方责任

# 5.1.1 买方需要配合投标方，提供与磷酸有关的生产运行记录，工况技术参数等，落实好使用前的基本条件。

# 5.1.2 买方有权对投标方生产现场进行考察，确认原料来源及质量、产品生产及出厂检验过程。

# 5.2 投标方责任

# 5.2.1 投标方须充分保证其磷酸性能满足买方对产品质量的控制要求。

# 5.2.2 投标方负责免费对磷酸使用进行培训。

# 5.2.3 投标方无偿提供以下技术服务。包括：

# 无偿派遣至少一名技术人员跟踪服务，并且要有1年以上现场服务经验。

# 生产出现问题需要投标方协助解决时，投标方保证2小时内提供电话技术支持，24小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

# 5.2.4 投标方派代表参加磷酸使用性能考核标定，配合完成标定报告。

# 5.2.5投标方全力配合买方对磷酸生产现场的考察。

# 6、考核验收及要求

# 6.1 如按要求使用该产品不能满足3、性能保证要求，经双方确认是由于投标方产品质量导致，买方有权立即停止使用投标方产品，损失按商务赔偿条款执行，投标方所提供产品三年内不准在抚顺石化公司投标。

# 7、安全环保要求

# 中标单位向抚顺石化公司烯烃厂丁苯橡胶装置供应磷酸时，应满足如下安全环保方面的要求：

# 1、中标单位应提前组织送料人员到烯烃厂进行安全教育培训，经培训合格后，方可向装置送料。

# 2、运输车辆应满足国家和抚顺石化公司安全环保方面的要求，使用符合要求、并经检验合格的槽车进行送料。

# 3、运输车辆须安装阻火器，配备必要的安全设施，如灭火器等。

# 4、运输车辆载重须满足国家相关要求，严禁出现超载现象。

# 5、运输车辆应严格按照烯烃厂规定的路线行驶。槽车行驶、卸剂过程应密封完好，严禁出现跑冒滴漏现象。

# 6、送货人员入厂前应穿戴符合抚顺石化安全要求的劳动防护用品。

# 7、如此安全环保要求与抚顺石化公司属地安全环保要求相冲突时，以抚顺石化公司属地安全环保要求为准。