烯烃厂歧化松香酸钾皂液招标采购技术方案

第一章  投标需知

# 抚顺石化公司烯烃厂就20万吨/年丁苯橡胶装置用歧化松香酸钾皂对投标方告知如下：

# 1、产品未在抚顺石化公司有成功业绩的投标人,必须提供近五年内在国内中石油、中石化、中海油低温乳液聚合丁苯橡胶装置两次以上（含两次）的使用供货合同（原件或原件扫描件）、以及一份使用（或试用）合格的总结。总结中须有产品名称、品种、规格、数量、控制指标、使用过程、使用效果、使用结论、用户名称、用户签字、用户公章等，各项信息必须可以进行确认。

# 2、投标人的产品未在抚顺石化丁苯橡胶装置使用过的，必须进行装置试用。

# 3、采用专用保温槽车运输，槽车不符合标准及烯烃厂使用要求时，投标人必须立即整改。

# 4、根据生产需要，按抚顺石化公司要求随时供货，随货提供产品合格证书、使用说明书及《安全技术说明书》。

# 5、投标方所提供的投标文件涉及技术相关内容如存在捏造事实，伪造材料等情况，经查实今后不得在抚顺石化公司参与投标。

第二章  技术要求

# 1、项目简介

# 抚顺石化公司烯烃厂20万吨/年丁苯橡胶装置采用吉林石化公司低温乳液聚合丁苯橡胶专有技术，以丁二烯和苯乙烯为单体原料，以过氧化氢对孟烷做引发剂、磷酸钾做电解质，以水为介质，在乳化剂作用下，部分单体浸入胶束中发生增溶溶解，在水相中由氧化还原体系提供最初自由基，进入增溶溶解的胶束中使单体发生反应，并进行聚合物的链增长。通过链转移调节剂调节聚合物平均分子量，当单体转化率达到70%时，终止聚合反应。胶乳经闪蒸、压缩、冷凝回收丁二烯，经过水蒸气真空蒸馏、冷凝、分离回收苯乙烯。生产橡胶牌号为SBR1500、1500E、SBR1502、 SBR1712、SBR1778。有四条生产线，单线生产能力5万吨/年，年操作时间8000小时，设计操作弹性60%～110%（以小时生产能力计）。

# 歧化松香酸钾皂用于配制丁苯橡胶乳化剂。加料点位于化学品配制单元乳化剂在线混合管线，合格的乳化剂通过输送泵输送至300单元乳化剂缓冲罐内。

# 2、装置生产工况和操作条件

# 2.1设备及操作条件

# 2.1.1丁苯橡胶装置每条生产线有反应釜10台，反应釜规格为φ3100×3020最大操作压力为0.8MPa，实际操作压力0.2MPa，操作温度3.5～9℃。

# 2.1.2配制乳化剂需按照标准配方分别加入脱盐水、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、电解质溶液、除氧剂溶液，在线混合合格后的乳化剂进入300单元乳化剂缓冲罐（V-3106/3206/3306/3406）中，输送泵（P-3106/3206/3306/3406）输送乳化剂流量为20.9 m3/h,扬程为85.8m，乳化剂缓冲罐（V-3106/3206/3306/3406）容积为87.3 m3。

# 2.1.3根据聚合进料配方，将乳化剂通过加料泵（P-3106/3206/3306/3406）加入聚合釜进料集管。

# 2.2工艺条件

表1 工艺条件指标

| 项 目 | 工艺指标 |
| --- | --- |
| 歧化松香酸钾皂贮存温度，℃ | 50～80 |
| 热脱盐水温度，℃ | 55～65 |
| 脂肪酸钠皂温度，℃ | 50～60 |
| 乳化剂贮存温度，℃ | 15～35 |
| 电解质贮存温度，℃ | 15～35 |
| 除氧剂贮存温度，℃ | 15～35 |
| 乳化剂贮存压力 | 常压 |

# 3、性能保证要求

# 3.1规格要求

# 3.1.1原料要求

# 歧化松香酸钾皂供货厂家所用的歧化松香必须符合LY/T1357-2008标准中特级品要求（具体指标见表2），歧化松香原料必须为“马尾松香”。

# 表2 歧化松香技术要求

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 透明固体 | LY/T1357-2008 |
| 2 | 枞酸，% | ≤0.10 |  |
| 3 | 去氢枞酸，% | ≥52.0 |  |
| 4 | 软化点，℃ | ≥75.0 |  |
| 5 | 酸值，mg/g | ≥155.0 |  |
| 6 | 不皂化物，% | ≤10.0 |  |
| 7 | 罗维邦色号-黄色 | ≤20 |  |
| 8 | 罗维邦色号-红色 | ≤2.1 |  |

# 3.1.2歧化松香酸钾皂技术要求见表3

# 表3 歧化松香酸钾皂技术要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅琥珀色透明液体，无夹杂物 |
| PH(25℃) | 9.2～9.8 |
| 色相≤ | 4 |
| 固含量 % | 15.0～15.8 |
| 枞酸钾≤ % | 0.10 |
| 去氢枞酸钾≥ % | 8.06 |
| 氯化物(以KCl计) ，%≤ | 0.04 |
| 浊点（℃）≤ | 3.5 |
| 不皂化物，% | 9.0～13.0 |
| 悬浮物（50℃） | 无 |
| 铜%≤ | 0.0005 |
| 锰%≤ | 0.0005 |

# 注：投标方生产歧化松香酸钾皂必须使用脱盐水，脱盐水电导率≤0.2μs/cm，硬度≤10mg/g。

# 3.1.3包装要求：专用保温槽车运输。

# 3.2性能要求

# 装置操作条件在正常工艺指标范围内，用投标方提供的歧化松香酸钾皂生产的丁苯橡胶产品应满足表4和表5中优级品指标要求：

表4 SBR1500E牌号产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优级品 | 合格品 |  |
| 1 | 挥发份%（wt） |  | ≤0.50 | ≤0.75 | GB/T 24131.1-2018热辊法或烘箱法A |
| 2 | 灰份%（wt） |  | ≤0.40 |  | GB/T 4498.1-2013，A法 |
| 3 | 有机酸数%（wt） |  | 5.00～7.25 |  | GB/T 8657-2014,A法或B法，A为仲裁法 |
| 4 | 皂%（wt） |  | ≤0.40 |  |  |
| 5 | 结合苯乙烯%（wt） |  | 22.5～24.5 |  | GB/T 8658-1998 |
| 6 | 生胶门尼粘度， ML（1+4）100℃ |  | 48～56 | 46～58 | GB/T1232.1-2016，过辊法 |
| 7 | 混炼胶门尼粘度， ML（1+4）100℃ |  | ≤88 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按GB/T 1232.1-2016进行测定 |
| 8 | 300%定伸应力 （145℃）MPa | 25min | 11.8～16.2 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 528-2009测定， 使用Ⅰ型裁刀 |
|  |  | 35min | 15.5～19.5 | 15.0～20.0 |  |
| 9 | 拉伸强度 （145℃、35min）MPa |  | ≥25.5 | ≥25.0 |  |
| 10 | 扯断伸长率 （145℃、35min）（%） |  | ≥400 | ≥390 |  |
| 11 | 硫化特性（160℃,30min） |  | 供方提供 | 供方提供 | GB/T 8656-2018混炼、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 25268-2010测定， 无转子硫化仪或转子硫化仪 |

表5 SBR1502牌号产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优级品 | 合格品 |  |
| 1 | 挥发份（％） |  | ≤0.5 | ≤0.75 | GB/T 24131.1-2018热辊法或烘箱法A |
| 2 | 总灰份（％） |  | ≤0.40 |  | GB/T 4498.1-2013，A法 |
| 3 | 有机酸（％） |  | 4.50～6.75 |  | GB/T 8657-2014,A法或B法。 |
| 4 | 皂含量（％） |  | ≤0.40 |  |  |
| 5 | 结合苯乙烯（％） |  | 22.5～24.5 |  | GB/T 8656-1998 |
| 6 | 生胶门尼粘度ML（1+4）100℃ |  | 46～54 | 44～56 | GB/T 1232.1-2016，过辊法 |
| 7 | 混炼胶门尼粘度ML（1+4）100℃ |  | ≤85 |  | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按GB/T 1232.1-2016进行测定 |
| 8 | 拉伸强度 （MPa）35min |  | ≥25.0 | ≥24.5 | GB/T 8656-2018混炼、硫化、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 528-2009测定， 使用Ⅰ型裁刀 |
| 9 | 拉断伸长率（％）35min |  | ≥350 | ≥340 |  |
| 10 | 300%定伸应力（MPa） | 35min | 19.5±2.0 | 19.5±2.5 |  |
| 11 | 硫化特性（160℃,30min） | 供方提供 | 供方提供 |  | GB/T 8656-2018混炼、配方A系列，A1开炼法。按 GB/T 25268-2010测定， 无转子硫化仪或转子硫化仪 |

# 4、对投标方提供的技术资料要求

# 4.1产品制造厂的简介。

# 4.2产品的特点、作用原理、专利技术、产品业绩等介绍。

# 4.3产品的主要原材料及生产工艺简介。

# 4.4产品的规格及执行标准（如执行企业标准，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准文本）。

# 4.5产品的物化性质。

# 4.6产品的保质期。

# 4.7产品的安全环保性能（含安全技术说明书、危险化学品安全标签）。

# 4.8产品使用方法及注意事项。

# 4.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制、质量体系认证材料等）。

# 4.10详细的服务方案及异常处理方案。
4.11 产品售后服务承诺。

# 4.12其它补充说明材料。

# 5、对投标方提供的技术服务要求

# 5.1 买方责任

# 5.1.1 买方需要配合投标方，提供与歧化松香酸钾皂有关的生产运行记录，工况技术参数等，落实好使用前的基本条件。

# 5.1.2 买方有权对投标方生产现场进行考察，确认原料来源及质量、产品生产及出厂检验过程。

# 5.2 投标方责任

# 5.2.1 投标方须充分保证其歧化松香酸钾皂性能满足买方对产品质量的控制要求。

# 5.2.2 投标方负责免费对歧化松香酸钾皂使用进行培训。

# 5.2.3 投标方无偿提供以下技术服务。包括：

# 无偿派遣至少一名技术人员跟踪服务，并且要有1年以上现场服务经验。

# 生产出现问题需要投标方协助解决时，投标方保证2小时内提供电话技术支持，24小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

# 5.2.4 投标方派代表参加歧化松香酸钾皂使用性能考核标定，配合完成标定报告。

# 5.2.5投标方全力配合买方对歧化松香酸钾皂生产现场的考察。

# 6、考核验收及要求

# 如按要求使用该产品不能满足3、性能保证要求，经双方确认是由于投标方产品质量导致，买方有权立即停止使用投标方产品，损失按商务赔偿条款执行，投标方所提供产品三年内不准在抚顺石化公司投标。

# 7、安全环保要求

# 中标单位向抚顺石化公司烯烃厂丁苯橡胶装置供应歧化松香酸钾皂时，应满足如下安全环保方面的要求：

# 1、中标单位应提前组织送料人员到烯烃厂进行安全教育培训，经培训合格后，方可向装置送料。

# 2、运输车辆应满足国家和抚顺石化公司安全环保方面的要求，使用符合要求、并经检验合格的槽车进行送料。

# 3、运输车辆须安装阻火器，配备必要的安全设施，如灭火器等。

# 4、运输车辆载重须满足国家相关要求，严禁出现超载现象。

# 5、运输车辆应严格按照烯烃厂规定的路线行驶。槽车行驶、卸剂过程应密封完好，严禁出现跑冒滴漏现象。

# 6、送货人员入厂前应穿戴符合抚顺石化安全要求的劳动防护用品。

# 7、歧化松香酸钾皂卸料过程中，严禁VOC大棚小门处于敞开状态。