降滤失剂 白油沥青 技术指标要求

降滤失剂白油沥青满足以下指标要求。

| 序号 | 特性 |  | 特性值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 黑色或黑褐色液体 |
| 2 | 稳定性,% |  | ≥95.0 |
| 3 | 钻井液性能 | 高温高压滤失量降低率(基浆+5%试样),% （120℃、3.5MPa） | ≥25.0 |
| 4 |  | 润滑系数降低率（基浆+0.5%试样）,% | ≥35.0 |

_________________________________