钻井液用封堵剂天然沥青粉 技术要求

钻井液用封堵剂天然沥青粉满足以下技术要求

| 序号 | 指标 | 特性值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油溶物含量，% | ≥40.0 |
| 2 | 高温高压滤失量，mL/30min | ≤25.0 |
| 3 | 外观 | 黑色粉末 |
| 4 | 水分, % | ≤10.0 |
| 5 | 筛余量（0.90mm标准筛），% | ≤10.0 |
| 6 | 灼烧残渣（900℃±25℃），% | ≤25.0 |
| 7 | 软化点，℃ | 80-180 |
| 8 | 起泡率，% | ≤10.0 |