一、瓷球技术要求

- 瓷球必须满足质量要求，供货商需出具产品合格证明。

- 供货商需提供惰性氧化铝瓷球，瓷球不能与硫化氢、脱硫剂、凝析油、水发生反应。

- 要求瓷球的直径在∮10-20mm。

- 要求瓷球的抗压强度大于800N/g。

- 瓷球的耐酸度大于99%，耐碱度大于88%。

- 最高耐火温度不小于1000℃。

- 瓷球在装卸过程中在有氧气的情况下必须保证操作安全，不易自燃。

- 瓷球在正常使用过程中不结块。

- 包装要求：产品为防水袋装，单袋重量在500—1000公斤之间。

二、活性炭技术要求

1、活性炭必须满足质量要求，供货商需出具产品合格证明。

2、活性炭的形状为柱状，直径在3.0—5.0mm之间，密度大于450g/L，着火点大于350℃，强度大于90%，水份小于5%，pH值在8-10之间。

3、活性炭的吸附率大于70%，脱附率大于80%。

4、包装要求：产品为防水袋装，单袋重量在500—800公斤之间。