A：配水器的技术要求

1.结构要求（配水器主体由下面七部分组成）

（1）上、下接头：与上下油管连接，连接螺纹要求：上端2⅞ UPTBG母扣；下端2⅞ UPTBG公扣。

（2）上连接套：配水器上保护外筒。

（3）扶正体：起到投捞器或测调仪调节水嘴导向作用。当投捞器或测调仪下到目标层位时上提投捞器或测调仪打开导向爪下放，导向爪就会沿着扶正体23mm的导向槽将堵塞器（水嘴）投到配水器主体ø20的偏孔内。

（4）主体：配水器的主要部件，主要包括中心通道、桥式过流通道、ø20mm偏心注水孔。

（5）下连接套：配水器下保护外筒。

（6）支架：主要用于验封封隔器是否密封的密封段卡爪支撑定位。

（7）导向体：使投捞器或测调仪的导向爪正确进入扶正体。

2.技术要求

（1）配水器上下接头螺纹严格要求按GB/T9253.2-1999标准加工检验。

（2） 体内、外表面镀铬，镀铬厚度0.02-0.03mm。

（3）配水器主体主孔（单位：mm）φ46+00.05和侧孔φ20 +00.04主体孔及侧孔的倒角须与分公司的测调仪及验封仪相匹配。配水器分段内孔为(单位：mm)：φ20.5、φ250-0.1、    φ20、φ20、φ22、、φ47.5、φ46+00.05，孔内表面需镀铬，镀层厚度为0.02--0.03mm 。

3.工具参数

| 参数/产品名称 | 配水器 HYQSPX-114 114mm 46mm*20mm 桥式偏心 | 配水器 HYQSPX-110-HB 110mm 46mm*20mm HB |
| --- | --- | --- |
| 金属材质 | 35CrMo高温调质处理。调质硬度HB=241～286（符合GB3077-1999规定） | 35CrMo高温调质处理。调质硬度HB=241～286（符合GB3077-1999规定） |
| 密封件材质 | 氢化丁腈橡胶 | 氢化丁腈橡胶 |
| 连接螺纹 | 2-7/8” UPTBG | 2-7/8” UPTBG |
| 总长 | 1040mm | 1040mm |
| 最大外径 | φ114+00.23 mm | φ110+00.23 mm |
| 最小内径 | φ46+00.05mm | φ46+00.05mm |
| 偏孔直径 | φ20 +00.04 mm | φ20 +00.04 mm |
| 工作温度 | 150℃ | 150℃ |
| 工作介质 | 水、油 | 水、油 |
| 下井方式 | 油管连接 | 油管连接 |
| 承压级别 | 60MPa | 60MPa |
| 内外压差 | 35MPa | 35MPa |
| 适用套管 | φ121-φ124 mm | φ121-φ124 mm |
| 重 量 | 35Kg | 33Kg |
| 适用井条件 | 常规井的分层注水 | 套变井的分层注水 |
| 匹配仪器 | LZT-300偏心测调仪 YFL偏心直读验封仪 SZBL偏心可调水嘴 | LZT-300偏心测调仪 YFL偏心直读验封仪 SZBL偏心可调水嘴 |

4.执行标准

执行SY/T 5275-2014标准。

B：验封仪皮碗技术参数要求

| 参数/产品名称 | 验封仪皮碗 YFL-ZD-HB 44mm |
| --- | --- |
| 材质 | 氟橡胶 |
| 外径 | 42mm |
| 宽度 | 25mm |
| 承受压差 | 15Mpa |
| 适用仪器 | YFL偏心直读验封仪 |
| 工作温度 | 150℃ |
| 工作介质 | 水 |

C：水嘴技术要求

1.结构要求（水嘴 LZT-200-SZBY2-HB 20mm是由以下6部分组成）

（1） 打捞调节杆：打捞头与偏心水嘴投捞器对接用于投捞，转动块与偏心测调仪对接进行调节，打捞头技术要求：直径ø8mm；转动块技术要求：六方扁对边尺寸9.8mm。

（2）凸轮：将水嘴固定在偏心配水器内ø20mm偏孔内的机构。

（3）阀杆：水嘴内部的主要传动部件，中间为梯形传动螺纹，下端装配有陶瓷阀芯，偏心测调仪通过转动块带动阀杆上下活动进而使得陶瓷阀芯在陶瓷阀套内上下活动，调节水嘴开度的大小。

（4） 阀套：与阀杆上陶瓷阀芯配套的水嘴核心配水部件，固定在水嘴主体上，两者配合可以调节水嘴开度的大小。

（5） 上、下连接筒：配水器的主体结构部件，上连接筒保证整体连接性、凸轮固定和水嘴外部上端与管内间的密封性。

（6） 进水接头：水嘴最下端的部件，用来导流、防沙和保证水嘴外部下端与管内间的密封性。

2.技术要求

（1）主体材料采用17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢材质，经固溶时效处理，钢材性能符合GB/3077-1999的规定，

（2）水嘴出水阀口材料采用钇锆陶瓷材料，高温烧结，性能符合GB/T179891-1999。

（3）水嘴内部阀杆上的传动螺纹Tr14X2，加工严格要求按GB/T5796.1-2005标准加工检验。

（4）主体最大外径φ22mm，调节内径分为(单位：mm):φ、φ、、φ、φ、φ，水嘴外径及相应调节内径必须与分公司现有的测调仪及验封仪相匹配。

3.工具参数

| 参数/产品名称 | 水嘴 LZT-200-SZBY2-HB 20mm |
| --- | --- |
| 主体材质 | 17-4PH固熔时效。硬度HB=363～388 |
| 阀芯阀套材质 | 氧化锆陶瓷 |
| 密封材质 | 氢化丁腈橡胶 |
| 传动螺纹 | 公制梯形Tr14X2 |
| 总长 | 197mm |
| 最大外径 | φ22㎜ |
| 主体外径 | φmm |
| 适用于配水器偏孔直径 | φ20 +00.04 mm |
| 工作温度 | 150℃ |
| 工作介质 | 水 |
| 工作方式 | 偏心测调仪调节 |
| 适用仪器 | LZT-300偏心测调仪 YFL偏心直读验封仪 |

D：密封段总成

1.结构要求（密封段总成主要由以下3部分组成：）

（1）定位臂：验封仪下到一定深度，两个定位臂张开，保证验封仪坐到要求位置。

（2）密封胶筒：密封段的主体结构，两个密封分别位于水嘴上下两侧，实现坐封。

（3）连接杆：在电机的带动下，控制定位臂的张开与关闭，控制胶筒的坐封与解封。

2.技术要求

（1）主体材料采用17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢材质，经固溶时效处理，钢材性能符合GB/3077-1999的规定，

（2）各零部件上的螺纹加工严格要求按GB/T9253.2-1999标准加工检验。

（3）主体最大外径φ42mm，需与YFL偏心直读验封仪匹配。

3.工具参数

| 参数/产品名称 | 密封段组件总成 |
| --- | --- |
| 金属材质 | 17-4PH固熔时效，硬度：33～38HRC |
| 胶筒材质 | 氟橡胶 |
| 胶筒外径 | φ42mm |
| 胶筒宽度 | 25mm |
| 承受压差 | 15MPa |
| 总长 | 定位臂至下胶筒中心距离135mm：398mm |
| 最大外径 | φ42mm |
| 工作温度 | 150℃ |
| 工作介质 | 水 |
| 适用仪器 | YFL 偏心直读验封仪 |