填充母料技术规格书

| 一 | # 原料名称：编织袋专用填充母料 使用方向：适用于拉丝机设备，作为扁丝的原料用于生产编织袋。 |
| --- | --- |
| 二 | 标的物是以无规聚丙烯或具有较低熔点的其他聚丙烯为载体树脂，以重质碳酸钙为填料，加入适量助剂混炼造粒而成的聚丙烯填充母料（简称填充母料）。 1、填充母料技术要求和试验方法应符合表1规定。 表1 填充母料技术要求和试验方法 项 目; 单位; 技术指标; 试验方法. 外观; 白色片状或颗粒，塑化良好，色泽一致，无明显杂质和碎末。; QB/T 1126. 分散性; 无肉眼可见固体颗粒; QB/T 1126. 熔融指数（190℃，2160g）; g/10min; 5-10; GB/T 3682. 碳酸钙质量分数; %; 77-82; QB/T 1126. 密度; Kg/m3; ≤2.0; GB/T 1033.1. 水分及挥发物; %; ≤0.5; QB/ T1126 GB 6284. 白度; %; ≥50; GB 2913. 粒度; 个/10g; 350-600; QB/T1126. 熔融温度; ℃; 125-130; GB/T 19466.3. 耐热温度; ℃; 240-280; DSC. PH值; 7±0.5; 企业标准. 样条机械性能：. 1、拉伸屈服强度; MPa; ≥28; QB/T1126. 2、拉伸断裂伸长率; %; ≥400; QB/T1126. 3、缺口冲击强度; KJ/㎡; ≥8.0; QB/T1126. 2、严禁用再生料生产填充母料；使用或掺混其他树脂做载体时，必须提前告知用户并经认可备案，质量报告单须注明所有载体树脂名称、配比，重新进行试用评价。 3、须使用1000目以上重质碳酸钙做填料，厂家需提供采购重质碳酸钙的合同书；否则生产过程中填料析出，即视为质量不合格，必要时供方须提供进料合同备查；严禁填加荧光增白剂等危害环境的物质。 5、包装袋需防潮、防晒，外观无污染，无杂物，无水迹，包装物表面标识清晰。 6、生产扁丝时填加10-20%的填充母料，具有良好的分散性和热稳定性，达到以下要求视为试用合格： 在拉丝机中添加10-20%，生产速度180-350m/min，网区压力不超过13.5MPa。质检员每4小时抽1组（每组10个样品）试样，要求达到： 丝宽度（2.65—2.75mm），丝厚度(50-60 μm)，最大负荷30-60N，相对强度≥0.32N / tex，伸长率15—25% ，线密度105±5tex； 外观检查：填充母料与聚丙烯完全融合，膜中不得出现没有融合的填充母料；膜无凹凸不平，无破洞，表面光滑、切刀前膜没有带水现象；生产的扁丝不打弯、不易收缩，不得出现断丝、竹节现象；生产过程中不得有碳酸钙等填料析出。 7、包装规格：25公斤袋装。 |