技术要求

一．技术标准

API Spec 16C  节流压井管汇（节流阀）

API Spec 16A  钻井通道设备规范（平板阀）

API Spec 6A  井口装置和采油树设备规范

ASTM A193  高温用合金钢和不锈钢螺栓材料

ASTM A194  高温高压螺栓用碳钢和合金钢螺母

API 682  机械密封

GB/T 22513-2008  石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树

SY/T5323  石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备

SY/T 5244-2019 石油天然气钻采设备 钻井液循环管汇

SY/T 5053.2-2007  钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范

SY/T5557-2016  石油天然气钻采设备  固井成套装备

NB/T 47013.3 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

二．技术要求

（1）管汇相关配件分别对应符合上述标准要求。

（2）金属材料基本要求，温度级别，-29℃～+121℃(API 16C和6A P.U级)；材料等级，EE级，制造规范，PSL3G，性能级别，PR1。

（3）阀门壳体、阀盖、阀板和阀座以及管汇上的双法兰短节、四通、五通、法兰等承压件采用锻件。

（4）节流阀满足节流介质密度为2.0±0.2g/cm3铁矿粉含气泥浆状况下，额定工作压力节流连续压井10小时以上。

（5）平板阀结构为整体式锻件，具备在额定工作压力下密封气体功能（每3只为一批次，每批抽检1只；若每批次抽查结果不合格，则该批次全检，检测后应作标记）。

（6）承压件材料机械性能不低于API 6A所规定的75K 材料性能要求；承压件无损检测要求满足SY/T 5244 表11《承压件无损检测质量控制》PSL3G级别要求。

（7）螺杆材料应符合ASTM A193 B7级，材料为国产42CrMo或以上性能材料；螺帽材料应附合ASTM  A194 2H级，材料为45号钢或以上性能材料；出厂时产品螺栓上应打上B7，螺帽上打上2H和工厂标识。

（8）所有橡胶密封件采用丁腈橡胶（可作特殊要求）制造，制造厂须取得国家质监局颁发的橡胶制品产品生产许可证或Q1认证；主要性能要求：低温脆性、硫化特性、拉伸性能、撕裂性能、耐介质性能、热空气老化性能满足相关国家或行业标准要求；应进行质量抽检，每批每种规格不少于1件。

（9）节流阀、平板阀、单流阀、高压耐火软管本体必须是企业自主加工，不得外协。

（10）井控管汇同规格配件尺寸应一致，零部件完全互换。