执行标准：《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》（SY/T 0414-2017）

表1聚乙烯胶粘带性能

| 序号 | 项目 |  |  | 性能指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度（mm） |  |  | 符合厂家要求，厚度偏差≤±5% | GB/T6672 |
| 2 | 基膜拉伸强度（MPa） |  |  | ≥18 | GB/T1040.3 |
| 3 | 基膜断裂拉伸应变（%） |  |  | ≥200 | GB/T1040.3 |
| 4 | 剥离强度（180°）（N/cm） | 对底漆钢 | 薄胶型胶粘带 | ≥25 | GB/T2792 |
|  |  |  | 厚胶型胶粘带 | ≥30 |  |
|  |  | 对背材 | 薄胶型胶粘带 | ≥5 |  |
|  |  |  | 厚胶型胶粘带 | ≥25 |  |
| 5 | 基膜电气强度（kV/mm） |  |  | ≥30 | GB/T1408.1 |
| 6 | 体积电阻率 （Ω·m） |  |  | ≥1×1012 | GB/T1410 |
| 7 | 耐热老化（最高运行温度＋20℃，2400h）（%） |  |  | ≥75 | SY/T0414附录A |
| 8 | 吸水率（%） |  |  | ≤0.2 | SY/T0414附录B |
| 9 | 水蒸汽渗透率（mg/24h.cm2） |  |  | ≤0.25 | GB/T1037 |
| 10 | 耐紫外光老化（600h）（%） |  |  | ≥80 | GB/T23257 |