1、《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》（GB/T 50538-2010）执行

2、防护层材料采用聚乙烯，聚乙烯原料及压制片材的性能应符合表1的规定。

表1  “一步法”工艺的聚乙烯原料及压制片材的性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（g/cm3） | 0.93 | GB/T4472 |
| 2 | 熔体指数（负荷5kg）(g/10min) | ≥0.7 | GB/T3682 |
| 3 | 拉伸强度（MPa） | ≥24 | GB/T1040.2 |
| 4 | 断裂伸长率（%） | ≥800 | GB/T1040.2 |
| 5 | 维卡软化点（℃） | ≥90 | GB/T1633 |
| 6 | 脆化温度（℃） | ≤-65 | GB/T5470 |
| 7 | 耐击穿电压强度（MV/m） | ＞25 | GB/T1408.1 |
| 8 | 体积电阻率（Ω•m） | ≥1×1014 | GB/T1410 |
| 9 | 耐化学介质腐蚀（浸泡7d）（%） 10%HCI 10%NaOH 3%NaCI | ≥85 ≥85 ≥85 | GB/T23257附录I |